#### Аннотация

материалов доклада Кургановой Ю.А., Бешенкова П.С., Паниной К.С.  «Исследование влияния условий спекания на микроструктуру твердых  сплавов на основе  ВК15».

Объем – 7 стр. машинописного текста

# Место публикации – журнал «Порошковая металлургия и функциональные покрытия»

В результате проведенных исследований была установлено, что разработанная технология  спекания твердого сплава ВК 15 приводит к формированию повышенных относительно стандартного сплава физико-механических свойств: твердости, коэрцитивной силы. Дополнительная выдержка после окончательного спекания обеспечивает  измельчение структуры за счет  выпадения дисперсных частиц карбида вольфрама в кобальтовую металл-связку. Анализ полученных данных измерений физико-механических свойств сплавов после проведения режимов спекания с выдержками при температурах 1280°С, 600°С, 900°С показал, что наиболее эффективным является режим спекания с изотермической выдержой при 900°С.

Исследование микроструктуры подтвердило, что при этом режиме  происходит  наибольшее измельчение структуры сплава.

Работа выполнена при финансовой поддержке прикладных научных исследований Министерством образования и науки Российской Федерации. Соглашение о предоставлении субсидии №14.579.21.093. Уникальный идентификатор RFMEFI57915X0093

Работа может быть опубликована  в открытой печати, т.к. в ней не содержатся сведения, подлежащие защите от разглашения, не использованы неопубликованные материалы других организаций и отсутствуют сведения, которые могли бы составить предмет изобретения.